Техническое требование на проволоку стальную для очистки скважин от парафина

| Характеристики |  |
| --- | --- |
| Наружный диаметр, мм | 2,7 – 3,6 (≈ 0,125 in) |
| Разрывное усилие, не менее кгс | 1500 (≈ 3.315 lbs.f) |
| Максимальная рабочая температура, не менее °С | 150° |
| Расчетный вес, кг/км | 50 – 60 |
| Состав (химический) стали, % | С ≈ 0,83 Si ≈ 0,23 Mn ≈ 0,63 P ≈ 0,01 S ≈ 0,017 Cr ≈ 0,03 Ni ≈ 0,03 Cu ≈ 0,06 |
| Требуемое количество | 60 км (10 барабанов по 6 км.) |